# 某教学楼结构加固方案（合成基线，固定 seed 生成）

# 一、工程概况与加固方案

本工程为既有教学楼混凝土结构加固工程，根据加固设计委托要求编制本加固方案。

加固方法：梁采用粘贴碳纤维复合材加固，柱采用增大截面加固法，梁柱节点钢筋连接采用植筋。

# 二、检测鉴定结论

本工程已按先检测、鉴定的程序完成结构安全性鉴定和抗震鉴定，鉴定报告编号：JD-2026-088。

鉴定结论：梁受弯承载力不满足要求，柱轴压比偏大，需进行承载能力加固；加固设计以鉴定报告为依据。

# 三、加固设计说明

加固材料：混凝土强度等级 C40，植筋采用 HRB400 带肋钢筋，直径 12mm。

结构胶：采用 A 级改性环氧结构胶粘剂，钢对钢拉伸抗剪强度标准值 15.8MPa，性能符合 GB 50728-2011 第 4.2.2 条安全性鉴定要求。

植筋锚固深度：锚固深度设计值 320mm，经设计计算确定（不低于按 GB 50367-2013 式 15.2.3 计算的基本锚固深度乘修正系数），不采用厂商技术手册推荐值。

加固后正截面受弯承载力经验算满足现行标准规定，并已验算受剪承载力。

# 四、构造措施与施工要求

卸载要求：加固施工前按设计规定卸除活荷载，对被加固构件设置临时支撑，卸载经验收后方可施工。

施工质量检验与竣工验收：加固施工完成后按 GB 50550-2010 进行施工质量检验和竣工验收，合格后方允许投入使用。